BATO

Farba rustikálna 
Graphite J09/01, Black J09/02, White J09/03, Brown J09/04

Popis: 

Farba je určená na povrchy pozinkované, oceľové, liatinové ako sú brány, ploty, zábradlia, 

ozdobné prvky z uvedených materiálov. Farba vytvára rustikálny efekt, vzhľad pieskovanej 

ocele, resp. napodobeninu striebornej patiny. Farba môže tiež slúžiť k farbeniu betónu a dreva 

a zachováva jednotný farebný náter. 

Vlastnosti: 

Farba matná s kovovým vzhľadom, dobrá priľnavosť k podkladu, flexibilná, odolná voči 

vonkajším podmienkam korózii. 

Technické informácie: 

Hustota 1,4 g / cm ³ 

Prchavý obsah najviac 35% 

Hrúbka mokrej vrstvy 200mikrometrov 

Hrúbky suchej vrstvy 80mikrometrov 

Odporúčané množstvo vrstiev 2 

Bod vzplanutia, najmenej 26 °C 

Príprava podkladu: 

Pozinkovaná oceľ, oceľ, hliník by mal byť suchý a zbavený mastnoty, napríklad vodou a 

trochou pracieho prostriedku a potom opláchnutý čistou vodou. Pozinkované povrchy by mali 

byť očistené od oleja, mastnoty a zvyškov vodou a detergentom amoniaku a napokon 

opláchnuté čistou vodou. Oceľové povrchy vyčistiť na minimum Sa2 podľa ISO 8501-1:1996. 

V prípade maľovania na pozinkované povrchy odstrániť produkty zinkovej korózie (biela 

hrdza), napríklad štetcom alebo kefou z plastu a potom odmastiť povrch.  

Metódy aplikácie: 

Pred použitím Pred použitím výrobok dôkladne premiešajte. 

Aplikujte striekaním alebo nanášaním pomocou štetca. 

Pokiaľ je to nutné, použite na riedenie polyvinylové riedidlo (odporúčané max. 10% z objemu 

farby)  

Doporučená aplikácia pri 20 ° C 

Vysokotlakové striekacie zariadenie: 

priemer trysky – 0.28 - 0.38 

tlak na tryske – 120 - 200 bar 

Odporúča sa nanesenie troch vrstiev o celkovej hrúbke 90 do 120 mikrometrov v časovom 

rozostupe najmenej 6 hodín od nanesenia predchádzajúcej vrstvy. 

Podmienky maľovania: 

Okolitá teplota nie menej ako 10 ° C a viac ako 35 ° C. 

Povrchová teplota nie menej ako 5 ° C a viac ako 35 ° C a o 3 ° C vyššia ako teplota rosného 

bodu. 

Doba schnutia pri 20 ° C a relatívnej vlhkosti 55 ± 5% 

- polosuchá - 40 minút 

- úplne suchá - 24 hod 

čas na zavedenie ďalšej vrstvy - minimálne 6 hodín 

Farba: grafit, čierna, biela, hnedá 

Štandard: BS-C-81903: 1998 verzia II 

Stupeň lesku: kovový mat. 

Záruka: 24 mesiacov od dátumu výroby 

Balenie: 0,8L , 5L , 10L  kovové plechovky, 

Poznámka: farba obsahuje prchavé a horľavé rozpúšťadlá.  
