BATO

Farba polyvinylova

Graphite J10/01, Black J10/02, White J10/03, Brown J10/04,

Anthracite J10/05

Popis:

Farba je určená na povrchy pozinkované, hliníkové a oceľové , na renovácie starých náterov

na pozinkovaných oceľových plechoch, ako sú strechy, parapety, brány a ploty.

Farba môže tiež slúžiť k farbeniu betónu a dreva a zachováva jednotný farebný náter.

Vlastnosti:

Farba je matná, má dobrú priľnavosť k podkladu, je flexibilná a odoláva mechanickému

poškodeniu. Používa sa ako základný náter, obsahuje účinný pigment  brániaci korózii.

Odolná proti  poveternostným podmienkam v prostredí priemyselnom aj prímorskom.

Technické informácie:

Hustota max 1,25 g / cm ³

Prchavé látky obsah najviac 50%

Obsah pevných látok 38% ± 2

Hrúbka mokrej vrstvy 80 - 100mikrometrov

Hrúbka suchej vrstvy 30 – 35 mikrometrov

Odporúčaný počet vrstiev 3

Kapacita pre jednu vrstvu 9 m2/L

Bod vzplanutia, najmenej 26 ° C

Príprava podkladu:

Pozinkovaná oceľ, oceľ, hliník by mal byť suchý a zbavený mastnoty, napríklad vodou a

trochou pracieho prostriedku a potom opláchnutý čistou vodou. Pozinkované povrchy by mali

byť očistené od oleja, mastnoty a zvyškov vodou a detergentom amoniaku a napokon

opláchnuté čistou vodou. Oceľové povrchy vyčistiť na minimum Sa2 podľa ISO 8501-1:1996.

V prípade maľovania na pozinkované povrchy odstrániť produkty zinkovej korózie (biela

hrdza), napríklad štetcom alebo kefou z plastu a potom odmastiť povrch.

Metódy aplikácie:

Pred použitím výrobok dôkladne premiešajte.

Aplikujte striekaním alebo nanášaním pomocou štetca.

Pokiaľ je to nutné, použite na riedenie polyvinylové riedidlo (odporúčané max. 10% z objemu

farby)

Doporučená aplikácia pri 20 ° C

Vysokotlakové striekacie zariadenie:

priemer trysky – 0.28 - 0.38

tlak na tryske – 120 - 200 bar

Odporúča sa nanesenie troch vrstiev o celkovej hrúbke 90 do 120 mikrometrov v časovom

rozostupe najmenej 6 hodín od nanesenia predchádzajúcej vrstvy.

Podmienky maľovania:

Okolitá teplota nie menej ako 10 ° C a viac ako 35 ° C.

Povrchová teplota nie menej ako 5 ° C a viac ako 35 ° C a o 3 ° C vyššia ako teplota rosného

bodu.

Doba schnutia pri 20 ° C a relatívnej vlhkosti 55 ± 5%

- polosuchá - 40 minút

- úplne suchá - 24 hod

čas na zavedenie ďalšej vrstvy - minimálne 6 hodín

Farby: biela, hnedá, čierna, grafitová a antracit

Norma: BS-C-81903: 1998 verzia. II

Záruka: 24 mesiacov od dátumu výroby

Balenie: kovové plechovky 0,8L, 5L, 10L

Poznámka: farba obsahuje prchavé a horľavé rozpúšťadlá.