                                                            BATO

Patina.
Popis

Patina je určená na ochranno-dekoratívne patinovanie kovových, aj nekovových (keramika, betón, drevo) , povrchov predtým povrchovo upravených farbou BATO J09... a J10... Je vhodná do vnútorneho aj do vonkajšieho prostredia.
Vlastnosti

Patina je vyrobená zo syntetickej živice s pigmentami odolnými proti vonkajším poveternostným vplyvom. Vytvára povlak elastický, rýchloschnuci, má dobre krytie, je dobré priľnavá k podkladu.
Technické informácie:
Hustota 1,2g/cm3
Hrúbka vrstvy 40 mikrometrov

Odporúčane množstvo vrstiev 1-2

Výdatnosť 9m2/L

Bod vzplanutia, najmenej 21 stupňov celzia

Príprava podkladu

Povrch kovový musí byť suchý, odmastený, zbavený stôp po korózii. Povrch keramický, betónový, drevený musí byť očistený, odmastený. 
Príprava farby

Pred nanášaním patinu dôkladne premiešať v originálnom obale, podľa potreby riediť riedidlom doporučeným na riedenie patiny: J03/04RL-05.

Metóda nanášania
Hustota patiny je vhodná na nanášanie pomocou polosuchého štetca. V prípade nanášania druhej vrstvy je možné ju nanášať najskôr po 4 hodinách od nanesenia prvej vrstvy.

Podmienky nanášania
Doporučená aplikácia pri teplote 20 stupňov celzia. Doba schnutia pri teplote 20 stupňov celzia a vlhkosti vzduchu 50-60%: -       polosucha – 30 minút

· suchá na dotyk – 4 hod.

·  úplne suchá 24 hod.

Odtiene:  zlatá, strieborná, medená, zelená
Štandard: PN-C-81921:2004 verzia III

Záruka: 24 mesiacov od dátumu výroby

Balenie: 0,02L, 0,22L
Poznámka: farba obsahuje prchavé a horľavé rozpúšťadlá.
